## Slide 1: ASTM D1776 Práctica estándar para acondicionar y ensayar textiles

## Slide 2: ALCANCE Y TERMINOLOGÍA
Esta práctica se refiere al acondicionamiento y ensayo de textiles cuando se especifica el acondicionamiento en un método de ensayo.
Acondicionar: llevar la humedad de una tela al equilibrio con una atmósfera especificada; el estado o condición a que llega un textil cuando ya no admite o emite humedad de la atmósfera que lo rodea.

## Slide 3: SIGNIFICADO Y USO
El contenido o recuperación de humedad de un textil es uno de los factores que contribuyen a la incertidumbre en los ensayos y a diferencias en los resultados reproducibles de ensayos entre o dentro de laboratorios.
Para hacer comparaciones fiables entre diferentes telas y laboratorios, es necesario estandarizar las condiciones de temperatura y humedad a que se someten los productos.

## Slide 4: APARATOS
Una sala o cámara de acondicionamiento que contiene equipo para mantener la atmósfera estándar para ensayar textiles como se indique en el método de ensayo o la especificación del cliente.
Equipo para mantener y registrar la temperatura y la humedad relativa exactas dentro de la sala o cámara.
Psicrómetro para verificar periódicamente las condiciones.
El equipo estará sometido a control de calibración.

## Slide 5: PROCEDIMIENTO
Acondicionar y ensayar las telas como se describe en el método de ensayo o la especificación del cliente.
Exponer las telas a la atmósfera de acondicionamiento para que el aire tenga libre acceso a todas las superficies.
Dejar que las telas lleguen al equilibrio antes del ensayo.
Si las telas se acondicionan en una cámara o sala distinta de la zona de ensayo, las telas se ensayarán dentro de los 4 minutos siguientes a su salida de la zona de acondicionamiento.